附件1：

巴中中学龙湖、兴文校区田径场塑胶面层局部修补项目遴选报价单及施工要求

- 遴选报价单：

巴中中学龙湖、兴文校区田径场塑胶面层局部修补项目

遴选报价单

| 序号 | 品名 | 校区 | 施工内容 | 工程量 | 单位 | 综合单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 田径场透气性塑胶跑道修补 | 兴文 校区 | 清除原塑胶，垃圾清运、地面打磨清洗 | 670 | ㎡ |  |  | 该综合单价包括：材料、运输、人工费及税等全部费用。 |
|  |  |  | 11mm厚透气跑道塑胶修补 | 670 | ㎡ |  |  |  |
|  |  |  | 跑道划线，宽度5cm | 800 | m |  |  |  |
| 2 |  | 龙湖 校区 | 清除原塑胶，垃圾清运、地面打磨清洗 | 430 | ㎡ |  |  |  |
|  |  |  | 11mm厚透气跑道塑胶修补 | 430 | ㎡ |  |  |  |
|  |  |  | 跑道划线，宽度5cm | 300 | m |  |  |  |
| 3 | 合计 | 小写： 元（大写： 元） |  |  |  |  |  |  |

二、透气型塑胶跑道施工要求：

1、基础处理：

人工结合机械清除破损的旧塑胶并外运，清理基础杂物及污渍，必要时使用机器进行清洗。

2、基础刷涂：

基础验收合格后，首为了加强基础与面层材料的粘接度，先在基础上刮一层专用胶水与稀释剂按一定比例混合的混合溶液，用滚刷沾胶水均匀涂布，待干后开始摊铺底层的环保PU花颗粒。

3、8mm环保PU花颗粒底层摊铺找平：

用环保PU花颗粒和专用胶水按7：1重量配比，用搅拌器械在搅拌区搅拌均匀，用送料车送到预先划好界线处，使用专业摊铺机摊铺。要注意密实度，平整度、厚度，反复滚压。待底层固化后开始面层摊铺。

4、3mm耐磨面层喷涂：

用聚氨酯胶水、EPDM胶粒、胶粉、喷面混合剂按一定配比，用搅拌器械在搅拌区搅拌均匀，使用专业喷涂机，进行喷涂。要注意密实度，平整度、厚度。

- 放线，划线。用丙烯酸漆划线，线宽5cm，达到国家相关技术标准和环保要求。

报价单位（盖章）：

报 价 人（签字）：

年   月   日